## Slide 1
有機金属分解法による鉄及びコバルト酸化物薄膜の強磁性に関する研究
難波研一, 安達信泰 （名古屋工業大学）
Fe3＋間に負の弱い
超交換相互作用
反強磁性体
（ネール温度10K）
製法により、強磁性を示すZnFe2O4薄膜の報告
スパッタ法 ［1］
PLD法 ［2］
[1] K. TANAKA et.al. , J. Phys. Chem Solids Vol 59, No. 9, pp. 1611–1618 (1998)
[2] N. Wakiya et.al., Journal of Magnetism of Magnetic Materials 310(2007) pp.2546-2548
ZnFe2O4薄膜は、紫外から可視領域の光を透過し、ガーネットでは透過しない低波長光での磁気光学素子や光アイソレーターなどのデバイスとして期待される。
はじめに
・強磁性を示すZnFe2O4について
四面体位置
八面体位置
強磁性ZnFe2O4
強磁性を示すZnFe2O4・・・
Zn2＋とFe3＋のサイトが部分的に入れ替わった構造
八面体位置と四面体位置のFe3＋間で強い超交換相互作用が働き、反強磁性的にカップリングする。
強磁性配列
隣接する八面体位置のFe3＋ の磁気モーメントが同一方向を向く。
結論
ZnFe2O4薄膜の最適な焼成条件は, 焼成温度: 480℃～500℃,
焼成時間 : 2h～12h, の範囲内に存在することが示唆され, 焼成温度と焼成時間
に相関があることが認められた.
ZnFe2-xCoxO4薄膜はCo置換量 x = 0.75, 焼成温度800℃において, 焼成時間4hのときに, 理論最大磁化と同程度の60.9 [emu/g]を得た. 一方で, 焼成時間15min, 30minのときに, ハード磁性材料と同程度の4000～5000 [Oe] の保磁力を得た. したがって, 大きな磁化を得るためには高温長時間焼成, 大きな保磁力を得るためには高温短時間焼成が有効であると示唆された.
ZnFe2-xCoxO4薄膜は極低温領域で異方性磁界の増加が確認され, ゼロ磁場で強磁性共鳴が起きていると示唆された.
・ZnFe2O4について
目的
四面体位置にFe3＋が配置するような準安定な状態で結晶化が行われること
[ZnFe2O4薄膜で磁化をより大きくする条件]
・有機金属分解法による試料作製
基板:シリカガラス基板
実験方法
・評価方法
多結晶粉末回折計(XRD)
SQUID磁化測定
走査型電子顕微鏡(FE-SEM)
・SQUID 磁化比較 (4K)
実験結果
Fired time-fired time-magnetization
3D plot at 4K.
焼成温度と焼成時間の間に相関がある.
時間範囲と温度範囲に最大磁化を示す焼成条件が存在すると考えられる.
ZnFe2O4の最適焼成条件
四面体位置と八面体位置のFe3＋の占有率が1：2と仮定すると、ZnFe2O4の飽和磁化は最大になる。
その組成は ・・・ (Zn1/3,Fe2/3)[Zn2/3,Fe4/3]O4
四面体位置
八面体位置
この仮定での飽和磁化は 77.1emu/g と見積もられる。
ESR測定
ZnFe2O4薄膜をMOD法により作製し、焼成条件の最適化を図ることで、ZnFe2O4薄膜が最大磁化を得る設計指針の樹立を目指す。また、得られたZnFe2O4薄膜の磁気特性について調べる。
ZnFe2-xCoxO4薄膜も同様に焼成条件の最適化を行い, 最大磁化最大保磁力を得る設計指針の樹立を目指す。また、得られたZnFe2-xCoxO4薄膜の磁気特性について調べる。
焼成温度 ・・・ 400～1000℃
焼成時間 ・・・ 1min～12h
[3] Y. Nakata et.al. 第43回日本磁気学会学術講演概要集 25pPS-3(2019)
温度 と 時間 をパラメータに
最適化条件を検討
透過率
Relationship between the amount of Co substitution in ZnFe2-xCoxO4 and magnetization (a) and coercive force (b) at an applied magnetic field of 30 [kOe]
我々は、気相法に比べ容易に大面積化が可能な液相法の一種である有機金属分解（MOD）法によりZnFe2O4薄膜を作製することに成功している。[3]
MOD法により作製したZnFe2O4薄膜および保持力増加を狙いとしたZnFe2-xCoxO4薄膜の磁気光学素子としての応用を目指す。
ZnFe2O4
R2 = 0.96
Firing temperature versus firing time for samples greater than 35 [emu/g]
R2 represents the correlation coefficient
ZnFe2-xCoxO4
(a)
(b)
800℃_4h Ms : 60.9 [emu/g] = 理論磁化
800℃_15min, 800℃_30min HC : 4000～5000 [Oe] = ハード磁性材料
x = 0.75
高温長時間焼成
高温短時間焼成
Temperature dependence of ESR spectra of ZnFe2-xCoxO4
Resonant magnetic field versus temperature
TC以下 (200K) では, 強磁性共鳴
異方性磁界の増加が示唆される
ゼロ磁場ですでに強磁性共鳴
強磁性共鳴の関係式