## Slide 1
有機金属分解法によるビスマス鉄系強誘電－強磁性複合体の合成と評価
古賀元, 安達信泰 （名古屋工業大学）
はじめに
・研究背景
目的
実験方法
磁気光学効果を利用した磁気光学空間光変調器
光のスイッチングスピードが速い
という特徴から3Dディスプレイなど
で応用が期待されている。
Fig.1ディスプレイ¹
磁気光学空間光変調器はファラデー効果と磁歪効果の利用
Piezoelectric film
Magnetizition
Magnetic garnet film
Eternal field
Magnetostriction
Stress(Voltage is applied to under layer)
Fig.2 圧電膜と磁性ガーネット薄膜との応答の概略図¹
Fig.3 複合膜を用いた光変調の原理¹
同じ元素で構成されるモノリシック構造の複合膜に着目した。
磁性ガーネット(以降)と強誘電性を示す(以降)
の高い透過率を示す複合膜
・先行研究
STO単結晶基板、ガラス基板上へのの作製
ガラス基板
単結晶基板
STO単結晶基板およびガラス基板上へのBFOの作製に成功
BFOの誘電性
STO単結晶基板 < ガラス基板
STO単結晶基板上への/ 複合膜の作製
STO単結晶基板上への
/BFO複合膜の作製に成功
単結晶基板
【本研究の目的】ガラス基板上への/複合膜の作製
バッファー層
ガラス基板
はガーネット構造上でのみ結晶化が
可能であるため、との間にガーネット構造を有するバッファー層を導入する。
・試料作製の詳細
仮焼成(400℃,30min)本焼成(580℃,1h)
(以降)：仮焼成(400℃,30min)本焼成(,3h)
ガラス基板(コーニング社製、イーグルXG)
：仮焼成(400℃,30min)本焼成(480℃,3h)
※：(バッファー層)の結晶化温度
・スピンコートの操作手順
MOD溶液の調合
スピンコート
乾燥
仮焼成
本焼成
数回
繰り返す
水分、有機溶媒の蒸発
（、）
有機金属の分解・除去
結晶化
、
Fig.4 成膜手順のフローチャート
実験結果
・評価方法
・
・ファラデー回転
・透過率
・ まではの回折ピークが確認できる。
・ 以上になるとは分解する。
・による回折ピークと、による回折ピークが確認できる。
XRD(バッファー層の結晶化温度の比較)
Fig.5 複合膜のXRDパターン(each 5 times coat)
Fig.6 625℃のBIG結晶化前後のファラデー回転(実線)およびBIG結晶化後の透過率(破線)
結論
・ガラス基板上でバッファー層を導入することによりの
複合膜を作製することができた。
・=付近での大きなファラデー回転を示す
複合膜を作製することができた。
ファラデー回転、光透過率(バッファー層の結晶化温度625℃の比較)
Magnetizition
Polarization plate
Faraday effect
Pressure
ON
OFF
ファラデー回転の変化(バッファー層の結晶化温度610～650℃の比較)
温度 [] | ファラデー回転角[]
Table.1 波長550nmでの複合膜におけるBIGのファラデー回転角の依存性
・BIG結晶化後は500~900nm付近でビスマス置換型ガーネット特有の
回転を示した。
【透過率】
・900～600nm付近までは高い光透過性を示し、600nm以下では光吸収が
大きくなる。
【ファラデー回転】
Fig.7 波長550nmでの複合膜におけるBIG
のファラデー回転角の依存性
・=付近でファラデー回転角の大きな
ファラデー回転を示す。
1,西村一寛， 井上光輝 ,磁気光学効果を用いた空間光変調器-,日本応用磁気学会誌 26(5),
729-737, 2002