## Slide 1
・フェライトめっき法
実験方法
フェライト－シリカ多孔体の合成と磁気特性に関する研究
結果と考察
バルク状のシリカエアロゲルにFe3O4複合
めっき法
XRD
フェライト成分のみを抽出した透磁率の測定結果(15回滴下試料)
有機金属分解法により、多孔体内部までフェライトを析出でき、フェライト－シリカ複合体を作製出来た。
GHz帯の高周波域で透磁率は高い値を示すことから、高周波帯での電磁波吸収体としての応用に期待できる。
はじめに
名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター 材料機能研究グループ 大口恭平
重い
高周波を使う電子機器の増加により、電波吸収体の性能向上が必要。
今回はフェライト系電波吸収体に着目した。
本研究室ではよりフェライトーシリカ多孔体は共沈法を用いて作製されたフェライトが複合したエアロゲル前駆体を用いてシリカエアロゲルが作られている。
また、作製方法としてフェライトめっき法や有機金属分解法を用いることで複数種類のフェライト－シリカ複合材料の作製を行えると考えた。
目的
超臨界乾燥法を用いてシリカエアロゲルを作製し、フェライトめっき法、有機金属分解法を用いて、フェライトーシリカ多孔体の複合材料を作製することを目的とした。
わずかにFe3O4のピークを観測。
まとめ
・有機金属分解法
シリカエアロゲルに有機金属溶液(MOD溶液)を滴下
乾燥(110℃,30min)
仮焼成(30min)
本焼成
フェライト－シリカ多孔体
繰り返し
Fe3O4:FeCl2 4H2O
CoFe2O4:FeCl2 4H2O、CoCl2 6H2O
(Co:Fe=1:2)
CH3COONa
前駆体
混合、加熱(65℃)
粉末のシリカエアロゲルを入れNaNO3を入れ撹拌(65℃,3h)
全て窒素雰囲気中で行う
フェライトーシリカ多孔体
蒸留水を窒素雰囲気下で一時間放置
蒸留水で洗浄
CoFe2O4－SiO2
(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4－SiO2
Bi-YIG－SiO2
目的のフェライトが複合できた
CoFe2O4、 (Ni0.5Zn0.5)Fe2O4 ：スピネル構造による回折ピーク
Bi-YIG：ガーネット構造による回折ピーク
透磁率が低下しなかったのは粒子が単磁区サイズに小さく磁壁移動が抑制されたため。
透磁率は周波数が上がるにつれて上昇する傾向
GHz帯において高い透磁率を示していることから高周波帯での電波吸収体としての使用に期待できる。
フェライト
シリカエアロゲルと複合し多孔質にする
多孔質
多孔構造中で電波が多重に散乱し高性能化することに期待
ソフトフェライト、ハードフェライトと複数種類、複合材料を作製し、様々な周波数へ対応
材料の電気抵抗、誘電率、透磁率を利用し、電磁波エネルギーを熱に変換することで、電磁波の反射や透過を抑える。
有機金属分解法
XRD
SEM-EDS
破断面にFe元素が存在しない。
めっきは水溶液と接していた表面のみ行われ、内部は疎水化処理の影響により複合化できなかった。
疎水化処理の影響を受けないであろう有機金属分解法を検討。
SEM-EDS
CoFe2O4－SiO2
(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4－SiO2
Bi-YIG－SiO2
各複合材料は多孔構造であった。
破断面部分までフェライトが存在しており、内部まで複合できた。
粒子は十数nmと見積もった。
CoFe2O4－SiO2
(Ni0.5Zn0.5)Fe2O4－SiO2
Bi-YIG－SiO2